岩石试验指标分层统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建      工程编号：20132159                                        第 1页

| 层 号 | 孔 号 | 取样 起始 深度 (m) | 岩土 名称 | 天然 密度 g/cm^3 | 饱和 密度 g/cm^3 | 干燥 密度 g/cm^3 | 天然单轴 抗压强度 MPa | 饱和单轴 抗压强度 MPa | 干燥单轴 抗压强度 MPa | 软 化 系 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | J4 | 44.00 | 强风化基岩 |  | 2.29 |  |  | 1.805 |  |  |  |
| 5 | J9 | 44.10 | 强风化基岩 |  | 2.22 |  |  | 0.284 |  |  |  |
|  | 数据个数 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  | 2.26 |  |  | 1.045 |  |  |  |
|  | 最小值 |  |  |  | 2.22 |  |  | 0.284 |  |  |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 2.29 |  |  | 1.805 |  |  |  |
|  | 标准差 |  |  |  | 0.05 |  |  | 1.076 |  |  |  |
|  | 变异系数 |  |  |  | 0.02 |  |  | 1.030 |  |  |  |
| 6 | J1 | 44.10 | 中风化砂岩 |  | 2.49 |  |  | 9.767 |  |  |  |
| 6 | J1 | 46.60 | 中风化砂岩 |  | 2.50 |  |  | 10.230 |  |  |  |
| 6 | J4 | 47.10 | 中风化砂岩 |  | 2.38 |  |  | 3.647 |  |  |  |
| 6 | J7 | 43.10 | 中风化砂岩 |  | 2.51 |  |  | 11.798 |  |  |  |
| 6 | *J7 | 46.60 | 中风化砂岩 |  | 2.52 |  |  | 14.184 |  |  |  |
| 6 | J9 | 47.60 | 中风化砂岩 |  | 2.47 |  |  | 7.022 |  |  |  |
| 6 | J31 | 44.10 | 中风化砂岩 |  | 2.45 |  |  | 5.101 |  |  |  |
| 6 | J31 | 47.20 | 中风化砂岩 |  | 2.46 |  |  | 7.552 |  |  |  |
|  | 数据个数 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  | 2.47 |  |  | 7.874 |  |  |  |
|  | 最小值 |  |  |  | 2.38 |  |  | 3.647 |  |  |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 2.51 |  |  | 11.798 |  |  |  |
|  | 标准差 |  |  |  | 0.04 |  |  | 2.913 |  |  |  |
|  | 变异系数 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.370 |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  | 2.43 |  |  | 5.720 |  |  |  |
| 7 | J9 | 49.10 | 中风化安山岩 |  | 2.57 |  |  | 28.141 |  |  |  |
| 7 | *J12 | 44.10 | 中风化安山岩 |  | 2.60 |  |  | 53.469 |  |  |  |
| 7 | J12 | 46.80 | 中风化安山岩 |  | 2.54 |  |  | 29.283 |  |  |  |
| 7 | J14 | 44.60 | 中风化安山岩 |  | 2.56 |  |  | 36.986 |  |  |  |
| 7 | J14 | 48.10 | 中风化安山岩 |  | 2.54 |  |  | 27.782 |  |  |  |
| 7 | J16 | 45.10 | 中风化安山岩 |  | 2.54 |  |  | 23.270 |  |  |  |
| 7 | J16 | 47.60 | 中风化安山岩 |  | 2.55 |  |  | 28.634 |  |  |  |

注:孔号前加*代表该岩样数据不参加统计!

南京勘察工程有限公司                            审核：                                 初审：                        工程技术负责人：

岩石试验指标分层统计表

工程名称: 南京邮电大学教师宿舍翻建      工程编号：20132159                                        第 2页

| 层 号 | 孔 号 | 取样 起始 深度 (m) | 岩土 名称 | 天然 密度 g/cm^3 | 饱和 密度 g/cm^3 | 干燥 密度 g/cm^3 | 天然单轴 抗压强度 MPa | 饱和单轴 抗压强度 MPa | 干燥单轴 抗压强度 MPa | 软 化 系 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | J21 | 44.10 | 中风化安山岩 |  | 2.57 |  |  | 40.535 |  |  |  |
| 7 | J21 | 47.60 | 中风化安山岩 |  | 2.55 |  |  | 30.470 |  |  |  |
| 7 | *J22 | 43.10 | 中风化安山岩 |  | 2.47 |  |  | 7.728 |  |  |  |
| 7 | J22 | 47.30 | 中风化安山岩 |  | 2.51 |  |  | 13.164 |  |  |  |
| 7 | J23 | 44.10 | 中风化安山岩 |  | 2.59 |  |  | 18.075 |  |  |  |
| 7 | J23 | 46.10 | 中风化安山岩 |  | 2.59 |  |  | 20.904 |  |  |  |
| 7 | J28 | 44.10 | 中风化安山岩 |  | 2.55 |  |  | 20.615 |  |  |  |
| 7 | J28 | 48.10 | 中风化安山岩 |  | 2.59 |  |  | 48.766 |  |  |  |
|  | 数据个数 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  | 2.56 |  |  | 28.202 |  |  |  |
|  | 最小值 |  |  |  | 2.51 |  |  | 13.164 |  |  |  |
|  | 最大值 |  |  |  | 2.59 |  |  | 48.766 |  |  |  |
|  | 标准差 |  |  |  | 0.02 |  |  | 9.672 |  |  |  |
|  | 变异系数 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.343 |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  | 2.55 |  |  | 23.363 |  |  |  |

注:孔号前加*代表该岩样数据不参加统计!

南京勘察工程有限公司                                          审核：                                 初审：                        工程技术负责人：